## Slide 1
Лектор к.х.н., доцент Суслина Л.А.
Флотационные
методы
обогащения
Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Кузбасский государственный технический университет»
Кафедра обогащения полезных ископаемых

## Slide 2: Литература
Разумов, К. А. Флотационный ме-тод обогащения: учеб. пособие / К. А. Разумов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1975.
Абрамов, А. А. Флотационные ме-тоды обогащения / А. А. Абрамов. – М.: Недра, 1984.
Богданов, О. С. Теория и техноло-гия флотации руд / О. С. Богданов, И. И. Максимов [и др.].– М.: Недра, 1980.

## Slide 3: Разновидности флотации
Пленочная
Масляная флотация
Масляная грануляция
Флотация твердой стенкой
Пенная
Электрофлотация
Флотация кипячением
Химическая флотация
Флотация под давлением (разряжением)

## Slide 4
Пенная флотация

## Slide 5: Механизм действия
Молекулы
вспенивателя
Молекулы собирателя
Пузырек воздуха
Кусочек руды

## Slide 6: Минерализованные воздушные пузырьки во флотационной пульпе
Реагенты, используемые при флотации
Собиратели (коллекторы).
Вспениватели (пенообразователи).
Депрессоры.
Активаторы.
Регуляторы среды.

## Slide 7
Теоретические основы флотационного процесса

## Slide 8
Явление смачивания. Краевой угол

## Slide 9
Показатель смачиваемости
краевой угол
жидкость
воздух
твердое тело

## Slide 10
Гидрофильные минералы:
минералы породы: кварц, карбонаты, кальцит и т.д.
краевой угол маленький
жидкость
воздух
твердое тело

## Slide 11
краевой угол большой
жидкость
воздух
твердое тело
Гидрофобные минералы:
уголь, графит, тальк, сульфиды цветных и черных металлов.

## Slide 12
г
ж
т
- краевой угол

## Slide 13
полное смачивание (поверхность
гидрофильна);
- неполное смачивание (по-верхность скорее гидрофиль-ная, чем гидрофобная);
- плохое смачивание (поверхность скорее гидрофобная, чем гидро-фильная);
несмачивание (поверхность
гидрофобна).

## Slide 14
Гистерезис смачивания

## Slide 15
ж
г
т

Наступление жидкой фазы на газообразную

## Slide 16
Следовательно, при наступлении жидкой фазы на газообразную

## Slide 17
Значение гистерезиса
для флотации

## Slide 18
При закреплении частицы на поверхности раздела вода – воздух площадь контакта начинает увеличиваться
(наступление газообразной фазы на жидкую).
Сила гистерезиса будет противодействовать этому процессу.

## Slide 19
жидкость
воздух
твердое тело
жидкость
воздух
твердое тело
- сила гистерезиса

## Slide 20
Следовательно, гистерезис будет затруднять процесс закрепления частицы к пузырьку.

## Slide 21
При попытке отрыва гистерезис будет увеличивать площадь, ограниченную периметром смачивания.
Следовательно, будет способствовать процессу закрепления частицы на пузырьке.

## Slide 22
жидкость
воздух
твердое тело
жидкость
воздух
твердое тело
- сила гистерезиса

## Slide 23
Угол флотации. Угол формы.
Флотационная сила
ж
г
т
1
2
3

## Slide 24
«Сухая» и «мокрая» флотации

## Slide 25
г
ж
т
Fф
FА
Fт

## Slide 26
г
ж
т
«Сухая» флотация
Частица стремится всплыть на поверхность.

## Slide 27
г
ж
т
«Мокрая» флотация
Частица стремится погрузиться в жидкость
и закрепиться верхней гранью.

## Slide 28
Следовательно, если
то частица утонет.

## Slide 29
г
ж
т
Периметр смачивания для частиц геометрически правильной формы может располагаться либо на верхней либо на нижней грани.

## Slide 30
Если
, то
г
ж
т

## Slide 31
Условие флотационного равновесия
г
ж
т
Н

## Slide 32
Уравнение Фрумкина-Кабанова

## Slide 33
Термодинамическое объяснение гипотезы краевого угла

## Slide 34
Гидратный слой
104о
H
H
O
диполь
-
+

## Slide 35
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
-
-
-
-
-
+

## Slide 36
-
-
-
-
-
-
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+

## Slide 37
Зависимость удельной поверхностной энергии прослоя воды от его толщины

## Slide 38
А
В
С
флотируемая частица
Частица гидрофобная
О

## Slide 39
флотируемая частица
Частица гидрофильная

## Slide 40
Флотационные реагенты

## Slide 41
Собиратели (коллекторы).
Вспениватели (пенообразователи).
Депрессоры.
Активаторы.
Регуляторы среды.

## Slide 42: Коллекторы (собиратели)
гетерополярные аполярные
(ионогенные) (неионогенные)
анионные
катионные
амфотерные
оксигидрильные
сульфгидрильные

## Slide 43
сульфгидрильные
оксигидрильные
(карбоновые кислоты)
(ксантогенаты, аэрофлоты)
Анионные собиратели

## Slide 44: Оксигидрильные коллекторы
Олеаты
молекула |  | 
аполярная группа | полярная группа | 
анион |  | катион
гидрофобизирующий ион |  | негидрофобизиру-ющий ион
углеводородный радикал | солидофильная группа | 
Олеиновая кислота
Олеат натрия
Карбоновые (жирные кислоты)
и их мыла

## Slide 45
Ксантогенаты
Сульфгидрильные коллекторы

## Slide 46
Флотируемость сульфидов ксантогенатами зависит
от растворимости соответствующих ксантогенатов.

## Slide 47
Этиловые ксантогенаты | Произведение растворимости
Bi(C2H5OCS2) 3 | 10-39
Hg(C2H5OCS2) 2 | 2.5 10-38
Au(C2H5OCS2) 2 | 2.5 10-30
Fe(C2H5OCS2)3 | 10-21
CuC2H5OCS22 | 3.5 10-20
AgC2H5OCS22 | 4,4 10-19
Pb(C2H5OCS2) 2 | 1,7 10-17
Cd(C2H5OCS2) 2 | 8,9 10-15
Co(C2H5OCS2) 2 | 5,6 10-13
Ni(C2H5OCS2) 2 | 1,4 10-12
Zn(C2H5OCS2) 2 | 4,9 10-9
Fe(C2H5OCS2) 2 | 8,0 10-8

## Slide 48
Флотируемость сульфидов возрастает от сфалерита ZnS до галенита PbS и далее к ковеллину CuS в направлении уменьшения растворимости их ксантогенатов.

## Slide 49
Собирательные способности ксантогената также усиливаются при увеличении длины углеводородного радикала.

## Slide 50
Ксантогенат | Радикал | Строение углеводородной цепи | Краевой угол, град
Без собирателя | - | - | 0
Метиловый | CH3 | Открытая, неразветвленная | 50
Этиловый | C2H5 | Открытая, неразветвленная | 60
Пропиловый (нормальный) | C3H7 | Открытая, неразветвленная | 68
Бутиловый (нормальный) | C4H9 | Открытая, неразветвленная | 74
Изобутиловый | C4H9 | Открытая, разветвленная | 78
Изоамиловый | C5H11 | Открытая, разветвленная | 86
Крезиловый | CH3C6H4 | замкнутая | 72
Циклогексиловый | C6H11 | замкнутая | 75

## Slide 51
Чем длиннее углеводородная цепь, тем эффективнее флотация, но хуже растворимость.

## Slide 52
Механизм действия ксантогенатов.
Гипотеза Шведова
Произведение растворимости галенита:
Произведение растворимости этилового ксантогената свинца:

## Slide 53
Следовательно, анионы
не могут вытесняться анионами.
- ксантогената, т.к. сульфиды образуют с металлами более прочные соединения, чем ксантогенаты.

## Slide 54
По гипотезе Шведова на поверхности сульфидов образуются сульфидоокислен-ные соединения типа.
Именно анионы
(кислородсодержащие) вытесняются ксантогенатами.

## Slide 55
Таким образом:
Небольшое окисление суль-фидов необходимо для флота-ции их ксантогенатами.
Чрезмерное окисление приво-дит к большим потерям кол-лектора на химическую реак-цию ксантогената с пленкой окисленного соединения.

## Slide 56
3. Взаимодействие сульфгид-рильных коллекторов с суль-фидоокисленным поверхност-ным соединением представляет обменную хемосорбцию с обра-зованием менее растворимого соединения.

## Slide 57
Устойчивы в кислой среде
Реагенты аэрофлоты

## Slide 58
Амины
Катионные собиратели
В кислой среде растворимость возрастает!

## Slide 59
уголь, графит, сера, тальк, молибденит, озокерит
Аполярные коллекторы
Керосин, газойль, трансформаторное, соляровое, индустриальные масла, мазут.
Предназначены для флотации природных гидрофобных веществ
:

## Slide 60
Аполярные реагенты прикрепляются к поверхности в виде линз.
Механизм закрепления минералов на пузырьках – коалесцентный.

## Slide 61
1
АКП
2
3
4
5
6
керосин
50%
25%
25%
2) подачи реагентов-собирателей в виде эмульсии.
1) дробного способа подачи реагентов,
Промышленные испытания показывают преимущества:

## Slide 62
Результаты флотации на ЦОФ Никитовская
Номер камеры | Без эмульгирования |  | С эмульгированием | 
1 | 15,3 | 6,18 | 23,1 | 5,62
2 | 12,0 | 6,03 | 23,6 | 5,70
3 | 21,4 | 6,83 | 21,6 | 7,02
4 | 17,2 | 6,78 | 14,4 | 8,49
5 | 20,6 | 10,50 | 6,7 | 11,30
6 | 24,6 | 10,50 | 2,8 | 16,50
Итого | 88,6 | 7,85 | 89,6 | 7,10

## Slide 63: Депрессоры (подавители)
Цианиды
особенно популярны при обогащении полиметаллических руд: сульфидов тяжелых металлов.

## Slide 64
Ряд Каковского
Свинец, висмут, олово, сурьма, мышьяк, рубидий не образуют комплексных ионов с цианидами (не депрессируются цианидами);
Ртуть, кадмий, медь образуют комплекс-ные ионы средней прочности с цианида-ми (депрессируются цианидами при больших загрузках);
Цинк, палладий, никель, золото, железо образуют растворимые комплексные ионы с цианидами (депрессируются цианидами).

## Slide 65: Другие известные депрессоры
1. Жидкое стекло, КМЦ.
2. Щелочи, известь, сода.
3. Сернистый натрий.

## Slide 66: Механизмы действия депрессоров:
1. Растворение слоя собирателя или препятствие его адсорбции.
- ионы собирателя.
кусочек руды
Цианиды при флотации сульфидов

## Slide 67
2. Вытеснение ионов собирателя ионами депрессора с образовани-ем труднорастворимого соеди-нения.
- ионы депрессора.
Щелочи, известь
Сернистый натрий (Na2S)

## Slide 68
3. Повышение степени гидро-фильности поверхности без вытеснения собирателя.
хроматы и фосфаты при флотации галенита

## Slide 69
4. Закрепление на поверхности гидрофильных органических частиц.
жидкое стекло и КМЦ – депрессоры породы

## Slide 70: Активаторы (побудители)
- медный купорос
(активатор сфалерита, хуже пирит и пирротин);
- Сульфидизаторы
(активаторы церрусита ,
англезита ,
малахита и др.).

## Slide 71
Пенообразователи (вспениватели)
Органические гетерополярные молекулы:
кислоты
спирты где
с от 5 до 12.

## Slide 72
На практике применяются
при разделении полиметаллических руд
селективнодействующие:
крезол (смесь фенолов);
Д-3 (диметилфтолат);
BB-2,
неселективнодействующие:
сосновое масло;
Т-66 (смесь производных циклического эфира).

## Slide 73
при разделении
углей и др. ПИ
ИМ-68 (техническая смесь спиртов с от 6 до 8 );
пенореагент (смесь спиртов с от 4 до 8, альдегидов, эфиров и др. углеводородов );
КОБС.

## Slide 74
Типы флотационных пен:
пленочно-структурные;
агрегатные;
пленочные.

## Slide 75
размер пузырька 0,6-1,0 мм;
Требования к пене и пузырькам воздуха:
оптимальная скорость подъема 5-15 см/с;
скорость разрушения пены – оптимальная.

## Slide 76
1. Образует большой гидратный слой вокруг пузырька (гидрофилизирует его поверхность) и не позволяет пузырькам коалесцировать.
Действие вспенивателя

## Slide 77
Без вспенивателя
С вспенивателем

## Slide 78
2. Большой гидратный слой вокруг пузырька не позволяет пузырькам принимать гидродинамическую форму, увеличивающую его скорость при подъеме.

## Slide 79
Без вспенивателя
С вспенивателем

## Slide 80
3. Большой гидратный слой «удерживает» вокруг пузырька больше воды, благодаря чему толстые стенки пузыря долго испаряются (в пенном слое), а, следовательно, дольше не разрушаются.

## Slide 81
Без вспенивателя
С вспенивателем

## Slide 82: Регуляторы среды
Щелочи, кислоты
(на практике: известь, сода, серная кислота и д. р.)

## Slide 83
Другие реагенты, применяемые при флотации:
диспергаторы, эмульгаторы, флокулянты, коагулянты.

## Slide 84
Технология флотационного процесса

## Slide 85: Основные факторы, влияющие на флотацию:
крупность измельчения руды;
плотность пульпы;
реагентный режим;
интенсивность аэрации и перемеши-вания пульпы;
кинетика флотации;
режим съема пены;
температура пульпы;
флотационная схема;
дебит пульпы.

## Slide 86
Крупность измельчения руды перед флотацией

## Slide 87: Основные факторы, влияющие на выбор крупности руды перед флотацией:
и достаточно большой для того, чтобы преодолеть гидратный слой пузырька и закрепиться).
размер зерна полезного компонента в исходной руде;
- размер частицы достаточно малый для надежного закрепления на пузырьке {не сорваться}

## Slide 88
Наибольшая крупность флотируемых частиц зависит от:
гидрофобности;
плотности;
формы.

## Slide 89
Минералы | Размер, мм (не более)
Сульфиды, обработанные ксантогенатами | 0,1-0,15
Более легкие минералы (апатит, кальцит) | 0,15-0,2
Аполярные малой плотности (сера, уголь) | 0,5-0,6
Молибденит (несмотря на большую плотность, вследствие чешуйчатой формы) | 0,4-0,5

## Slide 90
Влияние тонких
шламов
на флотацию
угольных частиц

## Slide 91
При наличии в пульпе тонких шламов наблюдаются следующие технологические явления:
- загрязнение пенного продукта мел-кими фракциями пустой породы;
- увеличение расхода реагентов;
- уменьшение скорости флотации;
- ухудшение флотации более крупных зерен и низкая зольность отходов вследствие плохой флотации тончайших зерен.

## Slide 92
Причины вредного влияния шламов на флотацию

## Slide 93
1. Малая вероятность встречи с пузырьком.

## Slide 95
2. Сложность преодоления энергетического барьера (гидратного слоя) из-за малой кинетической энергии тонкой частицы.

## Slide 96: Траектории движения частиц различной крупности относительно пузырька
1 - пузырек;
2 – линии обтекания;
3 – малая частица;
4 – «крупная» частица.

## Slide 98: 3. Недостаточная общая площадь поверхности пузырьков для закрепления большого количества тонких частиц.

## Slide 99
4. Склонность к окислению и неселективному агрегированию.

## Slide 101
Влияние крупности частиц на расход реагентов
Тонкие частицы поглощают большое количество реагентов, хотя сами во флотации практически не участвуют.

## Slide 102
Меры борьбы с вредным влиянием шламов

## Slide 103
1. Использование реагентов, предотвращающих неселективную агрегацию тонких частиц.
2. Применение более разбавленных пульп.
3. Дробная подача реагентов собирателей.

## Slide 104
4. Раздельная обработка реагентами песковой и шламовой фракции с последующей совместной или раздельной флотацией.
5. Выведение из обогащения высокозольных фракций с помощью гидроциклонов-классификаторов.

## Slide 105
7. Применение флотационных машин специальных конструкций.
6. Селективная флокуляция тонких шламов.
8. Использование «носителей» для преодоления энергетического барьера.

## Slide 106
Возможные механизмы
флотации тонких частиц (1)
на зернах носителя (2)

## Slide 107
Мероприятия по улучшению флотации крупных частиц

## Slide 108: 1. Увеличение загрузки коллек-тора или применение более сильных;
2. Применение диспергаторов (в умеренных количествах) для предотвращения налипания шламовых частиц;
3. Повышение прочности пены;
4. Осторожное перемешивание пульпы.

## Slide 109
Влияние плотности пульпы на флотацию

## Slide 110
Разбавление
Содержание твердого
вес твердого в пульпе,
вес воды.

## Slide 111
Оптимальное разбавление зависит от:
крупности и плотности флотируемых минералов;
назначения операции флотации;
требуемого качества флотируемых продуктов и др. условий.

## Slide 112
Влияние реагентного режима на флотацию

## Slide 113
реагентный режим:
тип реагента;
расход реагента;
точка подачи;
продолжительность контакта с пуль-пой;
эмульгирование;
порционная (дробная) загрузка.

## Slide 114
реагенты добавляются как правило в следующем порядке:
регуляторы среды (в цикл измельче-ния);
депрессоры (либо вместе с регуляторами среды, либо несколько позже);
коллектор (после или вместе с депрессором);
вспениватели загружаются последними.

## Slide 115
Аэрация и перемешивание пульпы

## Slide 116
Аэрация
количество воздуха, проходяще-го в единицу времени через единицу площади горизонтально-го сечения флотационной камеры.

## Slide 117
Аэрация необходима для образования пузырьков.
Кислород воздуха оказывает окисляющее действие.
с одной стороны
с другой стороны

## Slide 118
Аэрация при помощи импеллера способствует образованию микропузырьков.

## Slide 119
зона повышенного давления;
зона пониженного давления.

## Slide 120
1 мм
флотационный пузырек
микропузырки

## Slide 121
ФЛОТАЦИЯ
С микропузырьками
Без микропузырьков

## Slide 122
Перемешивание
отрыв пузырька от частицы
сильное перемешивание
чем интенсивнее, тем лучше аэрация
слабое перемешивание
осаждение крупных частиц на дно камеры

## Slide 123
Зона аэрации
Зона флотации
спокойное движенение флотационных комплексов
Флотационная камера
интенсивное перемешивание

## Slide 124
Кинетика флотации

## Slide 126
Оптимальное время флотации:
для легко флотируемых руд:
5-15 мин;
для средне флотируемых руд:
15-25 мин;
для трудно флотируемых руд:
более 25 мин;
в операциях перечистки:
не более 10-15 мин.

## Slide 127
При предельном извлечении
близком к 1
и
- постоянные параметры,
зависящие от свойств материала и условий флотации.

## Slide 128
Подставляя начальные условия
получим
где
- скорость флотации в начальный момент времени.
Скорость флотации тем больше, чем больше масса флотируемого матери-ала и лучше флотируемость зерен.
Флотируемость зерен по ходу процесса уменьшается.

## Slide 129
Режим съема пены

## Slide 130
б) если снимать весь слой – повысится извлечение ПК в пенный продукт, а качество пенного продукта, понизится.
а) если снимать верхний слой – повысится качество пенного продукта, понизится извлечение ПК в пенный продукт;
пульпа
пена
В перечистках флотацию проводят по –
режиму «а».
В операциях основной и контрольных -
по режиму «б».
Следовательно:

## Slide 131
Температура пульпы

## Slide 132
Активность некоторых реагентов изменяется с изменением температуры.
1) с повышением температуры улучша-ется процесс диспергирования трудно-растворимых собирателей;
2) с понижением температуры теряют активность оксигидрильные собира-тели.
Например:

## Slide 133
Флотационные схемы

## Slide 134
Перечистка I
Концентрат
Отходы
Перечистка II
Контрольная
Основная флотация
Схема флотации обычно включает
основную флотацию;
1, 2 или 3 перечистки;
1 или 2 контрольных операций.
Окончательные продукты флотации:
кондиционные концентраты и отвальные хвосты (отходы).

## Slide 135
Число перечисток и число контрольных зависят от
- качества руды
и
- требований, предъявляемых к концентратам.
Схемы включают большое число перечисток, если:
содержание ПК в руде мало;
кондиции на содержание ПК в концентрате высокие;
минерал легко флотируется.

## Slide 136
Перечистка I
Концентрат
Отходы
Перечистка II
Контрольная
Основная флотация
Одностадиальная схема
Руда измельчается до необходимой крупности и поступает на флотацию.

## Slide 137
Двухстадиальная схема
Основная флотация
Перечистка I
Исх. руда
Концентрат
Перечистка II
Контрольная
Перечистка I
Перечистка II
Контрольная
Основная флотация
Отходы
Концентрат
- мельница
Руда подвергается грубому помолу, затем поступает в первую стадию флотации. Промпродукт первой стадии подвергается доизмельчению и поступает во вторую стадию.

## Slide 138
Многостадиальные схемы
- при очень неравномерной вкраплен-ности ПК
- при склонности к сильному переиз-мельчению
применяют

## Slide 139
Коллективная и селективная флотация

## Slide 140
Перечистка II
Контрольная II
Перечистка I
Концентрат Zn
Контрольная I
Основная флотация Zn
Отходы
Перечистка I
Концентрат Pb
Перечистка II
Контрольная
Основная флотация Pb
Pb- Zn руда
Циклы обогащения
Циклы именуются по названию ПК:
свинцовый,
медный,
цинковый,
пиритный и т. д.

## Slide 141
Оптимальный поток пульпы

## Slide 142
1 – для аэролифтных и механических прямоточных машин
2 – для камерных механических машин

## Slide 143
Объем поступающей в машину пульпы должен быть близок к оптимальному (особенно для операций основных и контрольных).

## Slide 144
Флотационные машины

## Slide 145
камерные,
прямоточные,
камерно-прямоточные.
Классификация флотационных машин по способу передачи нагрузки из камеры в камеру

## Slide 146
Камерные флотационные машины

## Slide 147
Принципиальное устройство
1 - подача пульпы,
2 - рабочая камера,
3 - импеллер,
4 - статор (надимпеллерный диск с отверсти-ями (8) для внутрикамерной циркуляции пульпы),
5 - минерализованная пена,
6 - межкамерный карман,
7 - шиберный затвор
7
8

## Slide 148
Высота пенного порога устанавливается уровнем пульпы, который регулируется шиберным устройством.

## Slide 149
ФМ-2,5 – флотация угля;
Денвер Суб-А – флотация молибдена, золота, никеля ...

## Slide 150
Флотационная машина
«Денвер Суб - А»
11
1 - импеллер, 2 – статор, 3 – тру-ба импеллера, 4 – карман, 5 – ши-бер для регулирования уровня пульпы, 6 – отверстие для цирку-ляции пульпы, 7 – отверстие для крупных зерен, 8 – лопатки им-пеллера, 9 – диск импеллера, 10 – лопатки статора, 11 – успокои-тельные ребра

## Slide 151
Камерно - прямоточные флотационные машины

## Slide 152
ФМУ-63– флотация угля;
ФМР; ФКМ; «Механобр»
– флотация полиметаллических руд и т. д.

## Slide 154
1 – приемный карман, 2 – патрубок, 3 – им-пеллер, 4 – надымпеллерный диск, 5 – ло-патки импеллера, 6 – вал импеллера, 7 – труба импеллера, 8 – труба для поступ-ления воздуха, 9 – надымпеллерный ста-кан, 10 – пробка, 11 – отверстие для цир-куляции пульпы, 12 – заслонка, 13 – тяга, 14 – перегородка, 15 – карман, 16 – отверс-тие для выноса крупных песков, 17 – стержень с шибером, 18 – отверстие, 19 – крышка, 20 – контргруз

## Slide 158
Прямоточные флотационные машины

## Slide 159
ФПМ-12,5; ФПМ-25; ФПМУ-6,3; Фагергрин (Вемко, США), Денвер ДР (США) – флотация угля и руд.

## Slide 160
1 – приемный карман; 2 – первое прямоточ-ное звено; 3 – регулятор уровня пульпы;
4 – промежуточный карман; 5 – второе пря-моточное звено; 6 – разгрузочный карман
Прямоточная флотационная
WEMCO
машина

## Slide 161
Флотационная машина
ФПМ-12,5
9
10
11
12
1 – корпус камеры; 2 – блок импеллера; 3 – привод импеллера; 4 – вентиль; 5 – возду-хопровод; 6 – пеногон; 7 – крыльчатка, 8 – конус; 9 – площадка, 10 – дренажный кла-пан; 11 – сливной порог; 12 – перегородка; 13 – песковый шибер; 14 – привод шибера

## Slide 162
Достоинства
и
недостатки прямоточных флотационных
машин

## Slide 163
Прямоточные флотационные ма-шины, характеризуются высокой пропускной способностью, простой конструкцией, удобством в эксплуа-тации (в них легко заменяются и меньше изнашиваются блоки импел-лера) и проще регулируется уровень пульпы особенно в основной и контрольных флотациях.

## Slide 164
В прямоточных машинах возника-ет обратный поток пульпы, который усиливает разброс частиц по вре-мени пребывания в камере и тем самым снижает скорость флотации.

## Slide 165
механические,
пневмомеханические и
пневматические.
Классификация флотационных машин по способу аэрации пульпы

## Slide 166
Механические флотационные машины

## Slide 167
Флотационные машины рудные

## Slide 168
21
18
Практическое задание

## Slide 169
1 – приемный карман; 2 – патрубок; 3 – импеллер; 4 – отверстия в диске; 5 – направляющие лопатки статора; 6 – вал импеллера, 7 – труба импеллера; 8 – патрубок, для подачи воздуха ; 9 – надимпеллерный стакан; 10 – пробка; 11 – отверстие; 12 – заслонка; 13 – тяга; 14 – перегородка; 15 – карман; 16 – отверстие для выноса крупных песков; 17 – стер-жень для регулировки размера отверстия шибером; 18 – отверстие, 19 – крышка; 20 – рычаг с контргрузом; 21 – промпро-дуктовое отверстие, закрытое пробкой

## Slide 170
Салаир
Обогащение полиметаллических руд
(см. фильмы)

## Slide 174
Флотационные машины угольные

## Slide 175
13

## Slide 176
1 – корпус; 2 и 4 – центробеж-ный и осевой импеллер; 3 – кар-ман; 5 – вал; 6 – привод; 7 –пено-гон; 8 – воздухозаборная труба; 9 – приводной шкив; 10 – блок – импеллеры; 11 – аэрационная ка-мера; 12 – переливное устройст-во

## Slide 177
Беловская ОФ механические флотационные
машины
Wemko и МФУ 12
(см. фильмы)
Notes: Фильмы показать!

## Slide 183
Импеллер МФУ 2-63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Практическое задание

## Slide 184
1 – отверстие для поступления возду-ха; 2 – вал импеллера; 3 – труба им-пеллера; 4 – центробежный импеллер; 5 – патрубок-пульповод; 6 – осевой импеллер; 7 – аэрационная камера; 8 – щели аэрационной камеры; 9 – крыш-ка с лопатками (статор); 10 – кольце-вые отверстия между центробежным импеллером и статором; 11 – кольце-вые отверстия между импеллером и трубой импеллера

## Slide 185
Флотационная машина Фагергрен (Wemko, США)
1
1
2
2
1 – ротор; 2 - статор

## Slide 186
Требования, предъявляемые к флотационным машинам

## Slide 187
2. Энергичное перемешивание пульпы для поддержания твер-дых частиц во взвешенном состоянии в нижней зоне камеры и спокойное состояние пульпы в верхней зоне.
1. Равномерная по всему объему аэрация пульпы, высокая диспер-гация воздуха.

## Slide 188
4. Возможность регулировки вы-соты уровня пульпы.
5. Надежность в работе, высо-кая износоустойчивость дета-лей, простота конструкции, удобство обслуживания…
3. Непрерывное питание машины и разгрузка пенного и камерного продукта, обеспечивающие большую производительность машины.

## Slide 189
6. Окружная скорость импеллера не более 9 м/с.
7. Отношение стороны камеры к диаметру импеллера:
a /D = 1,5.
При скорости импеллера более 9 м/с наступает явление кавитации.

## Slide 190
Кавитация
– явление образования полостей, заполненных газом (кавитационных пузырьков) в результате местного уменьшения давления ниже крити-ческого значения.
Кавитационные пузырьки разру-шают импеллеры до состояния ре-шета.

## Slide 191
зона повышенного давления;
зона пониженного давления;

## Slide 192
1 мм
флотационный пузырек
микропузырки (кавитационные)

## Slide 193
Требования к конструкции механических флотационных машин
Показатели | Флотационная машина MS – «Минерал Сепарейшн» |  | 
 | Полупромышленные | Промышленные | 
D – диаметр импеллера | 150 | 300 | 600
a – сторона камеры | 225 | 450 | 900
a /D | 1,5 | 1,5 | 1,5
Окружная скорость – w, м/с | 6,7 | 8,2 | 8,9

## Slide 194
Достоинства
и
недостатки механических флотационных
машин

## Slide 195
Достоинства
1. Хорошие аэрационные характерис-тики.
2. Надежность в работе.
3. Конструкция импеллера позволяет повысить аэрацию в 1,5 -2 раза без из-менения мощности двигателя.
Угол наклона лопаток статора – 60о, зазор между ротором и статором – 5-8 мм.

## Slide 196
5. Уровень пульпы в камерах регули-руется автоматически или полуавто-матически.
4. Возможность регулирования внутрикамерной циркуляции пульпы.

## Slide 197
Недостатки
1. Регулировка зазора между импелле-ром и диском при износе импеллера производится вслепую за счет опускания или поднятия импеллера.
2. Быстрый износ лопаток статора.
3. Сильные восходящие потоки пульпы, вызывающие бурление и нарушение процесса пенообразования.

## Slide 198
II Перечистка
Контрольная
Отходы
Исх. руда
Концентрат
I Перечистка
Основная флотация
Компоновка оборудования
Исх. руда
Концентрат
Отходы
Перечистка I
Перечистка II
Контрольная
Основная флотация

## Slide 199
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ЧИСЛА КАМЕР
где N – требуемое число камер
для данной операции; Vn – суточный
объем флотируемой пульпы, м3/сут;
t – продолжительность флотации в
операции, мин; vк – геометрический
объем камеры, м3; К – отношение объ-
ема пульпы в камере при работе фло-
тационной машины к геометрическому
объему камеры (К = 0,7–0,8), Q – суточ-
ная производительность машины по
твердому, т/сут; δ – плотность твер-
дой фазы; R – отношение Ж:Т.

## Slide 200
При распределении операций флотации по флотационным машинам должны соблюдаться условия:
– максимальный самотек продуктов и возможно меньшее число их перекачек насосами;
– поток пульпы проходящий через флотационные машины должен быть оптимальным.

## Slide 201
В том случае, когда это условие невы-полнимо, необходимо в схеме преду-сматривать зумпфы и насосы для пере-качки продуктов.
Для этого при компоновке флотома-шин необходимо стремиться к тому, чтобы перечищаемые продукты заса-сывались импеллерами соответствую-щих камер, т.е. чтобы путь следования этих продуктов был бы возможно малым.

## Slide 202
Для компактного решения компо-новки всего главного корпуса обогатительной фабрики жела-тельно, чтобы длина секции фло-тации в направлении, параллель-ном оси бункера, равнялась длине секции измельчения, а длина каж-дой флотационной машины в ряду была бы одинаковой, т.е. в каждой машине должно быть одно и то же число камер (четное).

## Slide 203
Желательно, чтобы длина одной флота-ционной машины не превышала 25 м.
Для больших машин с камерами объе-мом 12,5 м3 число камер в прямоточ-ной машине, устанавливаемых на од-ном уровне, не должно превышать 6.
Если в одном ряду требуется устано-вить больше 6 камер, то каждые после-дующие 6 камер следует устанавливать ниже на 300 мм.

## Slide 204
Пневмомеханические флотационные машины

## Slide 205
1 – ротор,
2 – диспергатор,
3 – отражатель пены,
4 – всасывающая труба,
5 – дополнительная подача воздуха
Smart Cell WEMCO
4
1
2
3
4
1
2
5

## Slide 206
На рудах ФПР-40, ФПР-63
а за рубежом и на углях
На углях и на рудах:
ФПМ-12,5; ФПМ-25; Денвер ДР; Вемко; Smart Cell (WEMCO); Аджитейр
Все пневмомеханические машины - прямоточные

## Slide 207
9
10
11
12
Флотационная машина
ФПМ-12,5
1 – корпус камеры; 2 – блок импеллера; 3 – привод импеллера; 4 – вентиль; 5 – возду-хопровод; 6 – пеногон; 7 – крыльчатка, 8 – конус; 9 – площадка, 10 – дренажный кла-пан; 11 – сливной порог; 12 – перегородка; 13 – песковый шибер; 14 – привод шибера
Notes: 1 – корпус камеры; 2 – блок импеллера; 3 – привод импеллера; 4 – вентиль; 5 – воздухопровод; 6 – пеногон; 7 – крыльчатка, 8 – конус; 9 – площадка, 10 – дренажный клапан; 11 – сливной порог; 12 – перегородка; 13 – песковый шибер; 14 – привод шибера

## Slide 209
Достоинства
и
недостатки пневмомеханических флотационных
машин

## Slide 210
Достоинства
1 - за счет лучшей организации потоков пульпы в камере, большей глубины ка-мер скорость флотации в машинах фпм в 1,3-1,5 раз больше, чем в механических;
2 - наличие эффективного перемешива-ния в этих машинах позволяет приме-нять их при флотации материала с со-держанием класса 0,074мм - 40% и вы-ше;

## Slide 211
3 - простая конструкция, удобство в эксплуатации (в них легко заменяются и меньше изнашиваются блоки импеллера);
4 - проще регулируется уровень пульпы особенно в основной и контрольных флотациях.

## Slide 212
Примечание: несмотря на указанные преимущества машин тех или иных конструкций, в некоторых случаях целесообразно применять один тип машин во всех операциях.

## Slide 213
Все пневмомеханические машины – прямоточные,
а значит имеют те же достоинства и недостатки, свойственные прямоточным флотационным машинам

## Slide 214
В прямоточных машинах возникает обратный поток пульпы, который усиливает разброс частиц по времени пребывания в камере и тем самым снижает скорость флотации.
Недостатки

## Slide 215
Обратный поток может быть уменьшен за счет увеличения подачи прямого потока и повышения степени изоляции камер установкой межкамерных перегородок.

## Slide 216
Пневматические флотационные машины

## Slide 217
PNEUFLOT cells HUMBOLDT WEDAG

## Slide 219
В пневматических флотационных машинах пульпа аэрируется и перемешивается путем особой подачи воздуха.
Наиболее известны машины с двумя способами подачи воздуха: под давле-нием - ФПС-16 (пенная сепарация); CoalPro; Пневмофлот (PNEUFLOT cells HUMBOLDT WEDAG) и аэро-лифтные («Механобр», АФМ-2,5).

## Slide 220
1
2
4
3
PNEUFLOT cells HUMBOLDT WEDAG
1 – аэратор;
2 – дистрибьютор (форсунки толщиной 25-100 мкм или
перфорированная плата);
3 – пена;
4 – кольцеобразный желоб

## Slide 221
Аэролифтная флотационная машина «Механобр»

## Slide 222
1 – щелевые аэраторы; 2 – ванна; 3 – аэролифтная камера; 4 – накладные планки; 5 – трубка для подачи воздуха; 6 – регулирующие вентили; 7 – трубопроводы; 8 – воздушный коллектор; 9 – отражатель пены.
Notes: Фильмы показать!

## Slide 223
1 – щелевые аэраторы; 2 – ван-на; 3 – аэролифтная камера; 4– накладные планки; 5 – трубка для подачи воздуха; 6 – при-емный карман; 7 – воздушный коллектор; 8 – шибер; 9 – раз-грузочный карман; 10 – направ-ляющие щиты для воздуха; 11– отбойник; 12 – вертикальные перегородки
АФМ-2,5

## Slide 224
ФПС-16;
ФП-16.
Пенная сепарация
Notes: 1 – вентиляционный колпак; 2 – загрузочное устройство с наклонными полками; 3 – струйчатый делитель; 4 – питающие желоба; 5 – форсунки, для предварительной аэрации пульпы; 6 – аэраторы; 7 – сливной порог; 8 – пеногоны; 9 – корпус; 10 – шланговый пережимной затвор

## Slide 225
1 – вентиляционный колпак; 2 – загрузочное устройство с на-клонными полками; 3 – струйча-тый делитель; 4 – питающие же-лоба; 5 – форсунки, для предвари-тельной аэрации пульпы; 6 – аэраторы; 7 – сливной порог; 8 – пеногоны; 9 – корпус; 10 – шлан-говый пережимной затвор

## Slide 226
Достоинства
и
недостатки пневматических флотационных
машин

## Slide 227
Достоинства
1. Простота конструкции; низкая стоимость ремонта.
2. Высокая производительность.
3. Низкий расход электроэнергии.

## Slide 228
Недостатки
1. Ненадежность аэраторов (зашламовка воздухподающих трубок);
2. Чувствительность к изменению плотности пульпы и крупности измельченной руды;
3. Трудности при флотации крупного и тяжелого материала из-за недостаточного перемешивания

## Slide 229
Режимы флотации

## Slide 230
Классификация минералов по флотируемости
(по Эйгелесу)

## Slide 231
1 группа
Неполярные минералы (обладающие естественной гидрофобностью)

## Slide 232
Флотируются углеводородными жидкостями: керосином, газойлем. . .
самородная сера;
графит;
каменный уголь;
молибденит;
тальк;
озокерит.

## Slide 233
2 группа
Самородные металлы (золото, серебро, платина, медь);
Сульфиды цветных, черных и редких металлов;
Теллуриды, селениды металлов

## Slide 234
Флотируются сульфгидрильными собирателями: ксантогенатами, аэрофлотами…

## Slide 235
3 группа
Окисленные минералы цветных металлов
карбонаты свинца, цинка, меди;
сульфат свинца;
окислы меди

## Slide 236
Флотируются сульфгидрильными собирателями: ксантогенатами, аэрофлотами… после сульфидизации.

## Slide 237
4 группа
Соли щелочноземельных металлов, не содержащие кремнекислоты и карбонаты черных металлов:

## Slide 238
апатиты;
фосфориты;
кальцит;
шеелит;
флюорит;
барит;
сидерит;
родохрозит.
Флотируются оксигидрильными собирателями: жирными кислотами и их мылами… без активации.

## Slide 239
5 группа
Окислы железа, марганца, олова
магнетит;
гематит;
пиролюзит;
касситерит.

## Slide 240
Флотируются оксигидрильными собирателями: жирными кислотами и их мылами… без активации, но значительно хуже, чем минералы 4 группы.

## Slide 241
Флотируются оксигидрильными собирателями: жирными кислотами и их мылами…
с активацией.
6 группа
Силикаты и кварц (основная часть пустой породы)

## Slide 242
Кроме минералов, содержащих в достаточном количестве примеси в виде катионов тяжелых металлов.

## Slide 243
7 группа
Растворимые в воде минералы:
галит (NaCl);
сильвин (KCl);
карналлит (KCl.MgCl2.6H2O);
бишофит (MgCl2.6H2O).

## Slide 244
Флотируются из насыщенного раствора (маточника) катионными, реже анионными коллекторами.

## Slide 245
1 группа
Флотация неполярных минералов

## Slide 246: Основные полезные минералы:
  молибденит (MoS);
  уголь;
  сера;
  графит;
  тальк (Mg3(OH)2[SiO10]).

## Slide 247
Флотация
каменного угля

## Slide 248
Реагенты, используемые при флотации угля:
Собиратели:
- керосин (осветительный, трактор-ный, отсульфированный); расход 0,7-1,0 кг/т;
газойль легкий каталитического кре-кинга и коксования; расход 1,3-7 кг/т;
АФ-2 и др.
Вспениватели
- КОБС;
масло Х;
пенореагент др.
Расход 40-250 г/т.

## Slide 249
и эмульгирование улучшает показатели и на
20-30% понижает расход реагентов.
Порционная загрузка реагентов

## Slide 250
Плотность пульпы (при флотации каменных углей соответствует 20% твердого)
при флотации шламистых углей понижается,
а при малом содержании шламов увеличивается.

## Slide 251
Универсальные реагенты
Экофол – 440 («ЭКОФ») расход 100-200 г/т совместно с аполярными реагентами
КЕТГОЛ - расход 1,8-2,3 кг/т (известен как вспениватель)
Diffofloat («Дакт-Инжиниринг») 250 г/т (дорогой, пока не применяется)

## Slide 252: Флотационные схемы
Схема №1
основная флотация
концентрат
отходы
Схема №2
основная флотация
концентрат
отходы
контрольная флотация
Схема №3
основная флотация
концентрат
контрольная флотация
перечистка
отходы

## Slide 253
После флотации получают концентраты с содержанием золы 7,0-9,5%, зольность отходов 65-75%, извлечение горючей массы в концентрат около 90%.

## Slide 254
Флотация
молибденовых руд

## Slide 255
Руды, содержащие 0,1-0,07% молибдена уже считаются промышленными.
Молибден – ценный металл, применяемый в производстве твердых конструкционных и инструментальных сталей.

## Slide 256
Минералы
Сульфидные: молибденит MoS2 (60% Mo; 40% S);
Окисленные:
повеллит СaMoO4 (54%Mo);
ферримолибдит Fe(MoO4).7H2O (40%Mo).

## Slide 257
Молибденит и окисленные молибденовые минералы содержатся в вольфрамовых (шеелитсодержащих) и меднопорфировых рудах.

## Slide 258
Реагенты, используемые при флотации:
Собиратели:
- керосин, трансформаторные, смазочные масла и др. жидкие углеводороды - до 0,5 кг/т или
- ксантогенаты.
- окисленные минералы извлекаются в бедный концентрат оксигидрильными собирателями.
2. Регуляторы среды - сода, известь при рН=8,5-9.
При большом содержании пирита - известь при рН=9,5-11.

## Slide 259
3. Вспениватели
– сосновое масло и его заменители (250 – 100 г/т); МИБК (10-40г/т) или его смесь с крезолом.
4. Депрессоры
– породы : жидкое стекло, КМЦ (0,3 – 0,5 кг/т);
– пирита и сульфидов меди: цианиды (KCN, NaCN) или сернистый натрий (Na2S);
- пирита: известь.

## Slide 260
Депрессия пирита и сульфидов
цветных металлов при селек-тивной флотации коллективно-го концентрата достигается од-ним из способов

## Slide 261
1. Загрузкой сульфида натрия Na2S (расход 5-20 кг/т). С приме-нением вместо воздуха азота расход Na2S уменьшили до 1, 8 кг/т на фабрике «Гибралтар» (Канада).

## Slide 262
2. Пропаркой сгущенного кон-центрата с известью (депресси-руют пирит и халькопирит). В перечистные операции лучше добавить Na2S.
3. Добавкой цианида до 0,5 кг/т иногда совместно с цинковым купоросом ZnSO4.

## Slide 263
4. Добавкой сульфита натрия Na2SО3 и СuSO4.
5. Добавкой окислителей: пере-киси водорода Н2О2, гипохло-ритов: KClO; NaClO.
6. Добавкой реагента Нокса: пятисернистого фосфора Р2S5 и едкого NaOH в соотношении 1:1,5 или1:2 и т. д.

## Slide 264
Можно депрессировать молибденит декстрином, затем камерный продукт обезвожить, обжечь и отфлотировать.

## Slide 265
Основную и контрольные флотации проводят в плотных пульпах – до 40% твердого;
перечистки – разбавленных (иногда до 2-3%).

## Slide 266: Флотационные схемы
1. Молибдениту свойственна агрегат-ная вкрапленность, а следовательно применяются стадиальные схемы с до-измельчением черновых концентратов.
2. Иногда в основную флотацию загру-жают цианид или сернистый натрий для депрессии пирита и сульфидов меди, но чаще сначала получают кол-лективный концентрат.

## Slide 267
3. Основная масса хвостов выделя-ется после измельчения до 45-60 % класса -0,074 мм.
4. Схемы включают основную и конт-рольную флотации и 5-8 перечисток (несколько операций флотации чере-дуются с измельчением).

## Slide 268
После флотации получают кондиционные концентраты. Извлечение молибдена в кон-центрат 60-85% при этом мо-либденит извлекается на 90-98,5% (при флотации углево-дородами); окисленные минералы – 15-25%.

## Slide 269
При обогащении медно-мо-либденовых руд получают медные концентраты с содержанием 0,2-1,5% Мо. Извлечение молибдена при этом в родной концентрат 50-75%.

## Slide 270
2 группа
Флотация самородных металлов
и
сульфидных руд

## Slide 271
Флотация самородных металлов:
- золото;
серебро;
платина;
медь;
висмут;
ртуть.

## Slide 272
Флотация
золотосодержащих
руд

## Slide 273
Золото содержится в кварцевых песках, медных и полиметаллических рудах, особенно пиритсодержащих.
Золото в рудах находится либо в свободном виде, либо в соединении с теллуридами, либо состоянии связанном с сульфидами.

## Slide 274
Крупное золото (+ 70 мкм) легко улавливается гравитационными методами обогащения.
Мелкое золото (- 70+1 мкм) и высокодисперсное (-1 мкм) – цианированием и флотацией.

## Slide 275
При обогащении золотосодержащих руд задача флотации – выделение отвальных хвостов и получение чернового концентрата с содержанием золота до 60 г/т для дальнейшего металлургического обогащения.

## Slide 276
Реагенты, используемые при флотации:
Собиратели:
аэрофлоты или их смесь с ксантогенатами расход 100-200 г/т
(флотируют золото и сульфиды).
2. Регуляторы среды – сода (расход 500-800 г/т) при рН=7-9.

## Slide 277
3. Вспениватели - сосновое масло и его заменители (250 – 100 г/т);
4. Депрессоры : бесцианидные
– металлического золота: известь и сернис-тый натрий (Na2S), жидкое стекло, крахмал;
– породы : КМЦ (0,3 – 0,5 кг/т);
– пирита : сернистый натрий (Na2S) в содо-вой среде с рН=9,5
5. Активаторы сульфидов: медный купорос (200-500 г/т)

## Slide 278: Схемы обогащения золота
отсадка
концентрат
измельчение
флотация или отсадка
классификация
цианирование
исходная руда

## Slide 279
После флотации получают концентраты с содержанием золота до 60 г/т, извлечение в концентрат 90 - 93%.
С применением цианидов во флотации потери растворенного золота достигают 10 - 12%. При этом его необходимо сорбировать, например, активированным углем (500 г/м3 раствора).

## Slide 280
Цианирование
Золотосодержащая пульпа перемешивается с цианидом для растворения золота:
Процесс осуществляют в среде СаО (известь) рН=11-12.

## Slide 281
2. С применением сорбционных технологий с использованием ак-тивированного угля (неселектив-ный сорбент) и ионообменных смол в основном слабоосновной, селективной к золоту.
Из цианистых растворов золото извлекают несколькими способами:
1. Осаждение золота цинковой пылью (15-20 г/м3 раствора).

## Slide 282
Флотация полиметаллических сульфидных руд

## Slide 283: Основные полезные минералы:
  галенит (сульфид свинца);
  сфалерит (сульфид цинка);
  сульфиды меди;
  пирит (сульфид железа).
Суммарное содержание в рудах – 2-3%.

## Slide 284
В зонах окисления месторож-дений полиметаллических руд распространены окисленные минералы (по классификации Эйгелеса относятся к 3 группе):
Церусcит PbCO3, англезит ZnCO3, каламит Zn4[Si2O7](OH)2.H2O, окисленные медные минералы.

## Slide 285
Реагенты, используемые при флотации:
Собиратели:
ксантогенаты (бутиловый, изобутиловый, изопропиловый, амиловый, изоамиловый и т.д.) (расход 70-200 г/т) или их смесь с аэрофлотами (расход 15-60 г/т).
2. Регуляторы среды:
сода (расход 200-700г/т),
известь (расход 100-700г/т) рН=8-9,5.
3. Вспениватели – сосновое масло, Т-80, циклогексанол, МИБК (10-40 г/т).

## Slide 286
4. Депрессоры : – сульфидов: свинца – смесь сульфита натрия (Na2SO3), тиосульфата натрия (Na2S2O3) и сульфата железа (Fe2SO4); бихромат натрия (900 г/т);
меди – цианиды натрия, калия (NaCN, KCN) (25 – 100 г/т); сернокислый натрий (Na2SO4) (250 – 1000 г/т);
цинка – цианиды натрия (расход до 100 г/т) [в сочетании с тиосульфатом натрия (100 – 1000 г/т) расход цианида натрия 2-10 г/т ]; цианиды в сочетании с сульфитом натрия, сернистым газом, а также с цинковым купоросом (расход реагентов 10 – 100 г/т).

## Slide 287
породы :
КМЦ (0,3 – 0,5 кг/т); сернистый натрий (Na2S), жидкое стекло, крахмал.
5. Активаторы
сфалерита: медный купорос (200-800 г/т);
окисленных минералов – сернистый натрий (Na2S).
пирита : известь рН =10,8-11,2; цинковый купорос (расход 100 – 1300 г/т);

## Slide 288
Коллективная флотация перспективна для бедных полиме-таллических руд при агрегатной вкрапленности сульфидов.
Флотационные схемы
Проводится после грубого измельчения руды (45-55% класса 0,074 мм).
При неравномерной вкрапленности про-водится в две стадии с измельчением до 80-85% класса 0,074 мм.

## Slide 289
Селективная флотация
применяется для крупновкраплен-ных руд.
Степень измельчения определя-ется размером зерен полезного компонента.

## Slide 290
Первичные шламы флотируют отдельно и объединяют с коллективным концентратом.
Для разделения коллективного концентрата производят десорбцию собирателя с поверхности сульфидов.

## Slide 291
Сернистым натрием (3-6 кг/т) с отмывкой реагентов;
Сгущением и фильтрованием коллективного концентрата, де-сорбцией сернистым натрием (до 3 кг/т) и активированным уг-лем (до 1 кг/т) без отмывки реагентов;
Пропаркой коллективного кон-центрата в щелочной среде.
Способы десорбирования собирателя
Notes: Способы десорбирования собирателя:
Сернистым натрием с отмывкой реагентов;
Сгущение и фильтрование коллективного концентрата, десорбцию сернистым натрием и активированным углем без отмывки реагентов;
Пропарка коллективного концентрата в щелочной среде

## Slide 292
При наличии в руде двух модификаций одного и того же минерала, имеющих разную флотируемость применяется

## Slide 293
Схема коллективно-селективной флотации полиметаллических руд (например, медно-цинковых пиритсодержащих) в два приема
схема №1

## Slide 294
При наличии в руде трех-, четырех и более компонентов применяют коллективно-селективные флотационные схемы.

## Slide 295
Схема №2

## Slide 296
Схема №3

## Slide 297
Схема №4

## Slide 298
Кондиционные свинцовые концентраты содержат 40-73% свинца при извлечении 80 - 95%;
цинковые - 40-60% цинка при извлечении 70 - 93%;
медные – 18-40% меди при извлечении 60 – 80%.

## Slide 299
Флотация
медно-никелевых
руд

## Slide 300
Основные промышленные минералы: - пентландит (FeNi)9S8 - халькопирит CuFeS2 - никеленосный пирротин FenSn+1.

## Slide 301
Основной рудный минерал: пирротин FenSn+1.
Значительная часть никеля – 20-25% связана с силикатами и не извлекается.

## Slide 302
Реагенты, используемые при флотации
Собиратели – ксантогенаты (бутиловый или амиловый) 70-200 г/т.
Вспениватели – Т-80, сосновое масло и др.
Депрессоры породы – жидкое стекло, КМЦ (0,3 – 0,5 кг/т).;
депрессоры никельсодержащих минералов– известь (до рН=11-12), декстрин, смесь извести и цианида, извести и сульфита натрия.
4. Активаторы для никельсодержащих минералов
– медный купорос,
5. Регуляторы среды для коллективной флотации
– сода (рН= 9-10).

## Slide 303
Не всегда удается подавить флотоактивные силикаты в щелочной среде. В этом случае флотация проводится в кислой среде при рН=3-5,5 этиловым или амиловым ксантогенатом с применением в качестве депрессора в основном КМЦ.
Notes: Схемы обогащения -магнитно-флотационные. Пирротин представлен обыч-но в рудах двумя кристаллогра-фическими модификациями: магнитной – моноклинной и немагнитной – гексагональной. Пирротин быстро окисляется с понижением флотируемости. Поэтому необходимо выводить его из процесса как можно скорее. Применяются схемы межцикловые и стадиальные.

## Slide 304
Пирротин представлен обыч-но в рудах двумя кристаллогра-фическими модификациями:
магнитной – моноклинной и
немагнитной – гексагональной.
Схемы обогащения -
магнитно-флотационные.
Notes: Схемы обогащения -магнитно-флотационные. Пирротин представлен обыч-но в рудах двумя кристаллогра-фическими модификациями: магнитной – моноклинной и немагнитной – гексагональной.

## Slide 305
Пирротин быстро окисляется что понижает его флотируе-мость. Поэтому необходимо выводить его из процесса как можно скорее.
Применяются схемы межцикловые и стадиальные, а также схемы с раздельной флотацией песков и шламов.
Notes: Схемы обогащения -магнитно-флотационные. Пирротин представлен обыч-но в рудах двумя кристаллогра-фическими модификациями: магнитной – моноклинной и немагнитной – гексагональной. Пирротин быстро окисляется с понижением флотируемости. Поэтому необходимо выводить его из процесса как можно скорее. Применяются схемы межцикловые и стадиальные.

## Slide 306
Варианты флотационных схем:
Цикл Cu - флотации
медный концентрат
исходная руда
Cu-Ni концентрат
Цикл Ni - флотации
порода
Notes: Схемы обогащения -магнитно-флотационные. Пирротин представлен обыч-но в рудах двумя кристаллогра-фическими модификациями: магнитной – моноклинной и немагнитной – гексагональной. Пирротин быстро окисляется с понижением флотируемости. Поэтому необходимо выводить его из процесса как можно скорее. Применяются схемы межцикловые и стадиальные.

## Slide 307
Цикл Cu –Ni коллективной флотации
медный концентрат
исходная руда
Cu-Ni концентрат
порода
Цикл Cu –Ni селективной флотации
Notes: Схемы обогащения -магнитно-флотационные. Пирротин представлен обыч-но в рудах двумя кристаллогра-фическими модификациями: магнитной – моноклинной и немагнитной – гексагональной. Пирротин быстро окисляется с понижением флотируемости. Поэтому необходимо выводить его из процесса как можно скорее. Применяются схемы межцикловые и стадиальные.

## Slide 308
Коллективный Cu-Ni концен-трат всегда разделяется флота-цией медных и подавлением никель-содержащих минералов. При этом при коллективной флотации нельзя применять активаторы типа медного купо-роса, так как он активирует Ni и затрудняет последующую селекцию.
Notes: Схемы обогащения -магнитно-флотационные. Пирротин представлен обыч-но в рудах двумя кристаллогра-фическими модификациями: магнитной – моноклинной и немагнитной – гексагональной. Пирротин быстро окисляется с понижением флотируемости. Поэтому необходимо выводить его из процесса как можно скорее. Применяются схемы межцикловые и стадиальные.

## Slide 309
Cu –Ni коллективная флотация
исходная руда
на металлургическую переработку
порода
Cu –Ni концентрат
Notes: Схемы обогащения -магнитно-флотационные. Пирротин представлен обыч-но в рудах двумя кристаллогра-фическими модификациями: магнитной – моноклинной и немагнитной – гексагональной. Пирротин быстро окисляется с понижением флотируемости. Поэтому необходимо выводить его из процесса как можно скорее. Применяются схемы межцикловые и стадиальные.

## Slide 310
Флотационные концентраты поступают в металлургическую переработку. При этом никель, попавший в медный концент-рат теряется при металлурги-ческом переделе, медь из нике-левого концентрата извлекает-ся почти полностью.

## Slide 311
Кондиционные медные концентраты содержат 30% меди при извлечении 90 - 95%.
Никеля в сульфидных концентратах до 12% при извлечении 90%;

## Slide 312
Флотация
окисленных руд цветных
металлов
3 группа

## Slide 313
  церуссит (карбонат свинца);
  англезит (сульфат свинца);
  малахит (CaCO3Cu(OH)2);
  азурит (CaCO3)2 Cu(OH)2);
  смитсонит (карбонат цинка)
Основные полезные минералы:

## Slide 314
Содержание окисленных форм в товарной руде, например,
свинцовых – 15-30%
(Кентауские фабрики).
Notes: Карбонаты цветных металлов легко флотируются ксантогената-ми после сульфидизации. Ионы хлора замедляют сульфидизацию. Ионы кальция и магния могут ока-зывать депрессирующие дейст-вие с образованием на поверхнос-ти соответствующих солей. Добав-ка солей аммония повышает раст-воримость солей кальция и маг-ния

## Slide 315
Карбонаты цветных металлов легко флотируются ксантогената-ми после сульфидизации. Ионы хлора замедляют сульфидизацию. Ионы кальция и магния могут ока-зывать депрессирующие дейст-вие с образованием на поверхнос-ти соответствующих солей. Добав-ка солей аммония повышает раст-воримость солей кальция и маг-ния.
Notes: Карбонаты цветных металлов легко флотируются ксантогената-ми после сульфидизации. Ионы хлора замедляют сульфидизацию. Ионы кальция и магния могут ока-зывать депрессирующие дейст-вие с образованием на поверхнос-ти соответствующих солей. Добав-ка солей аммония повышает раст-воримость солей кальция и маг-ния

## Slide 316
Цинковые минералы сульфиди-зируются при температуре 50-70о, активируются медным купоросом и затем флотируются ксантогена-том и дитиофосфатом после раз-бавления пульпы холодной водой.
Notes: Цинковые минералы сульфиди-зируются при температуре 50-70о, активируются медным купоросом и затем флотируются ксантогена-том и дитиофосфатом после раз-бавления пульпы холодной водой

## Slide 317
Церусcит (PbCO3) легко сульфи-дизируется без подогрева пульпы в течении 1-2 минут, англезит (PbSO4) требует более длительно-го перемешивания – 5-10 мин.
Для уменьшения расхода приме-няют дробную подачу сульфиди-затора.

## Slide 318
Плюмбоярозит PbFe6[(SO4)3], хризоколла (CuSiO3. nH2O) и др. не карбонатные формы минералов не сульфидизируются и теряются в хвостах.
Notes: Плюмбоярозит PbFe6[(SO4)3], хризоколла (CuSiO3. nH2O) и др. не карбонатные формы минералов не сульфидизируются и теряются в хвостах.

## Slide 319
2. Регуляторы среды:
известь рН=9,5,
сода (расход 200-700г/т)
5. Активаторы:сульфидизаторы - сернистый натрий (Na2S) 500-3000 г/т.
3. Вспениватели – сосновое масло, Т-80, циклогексанол, МИБК (10-40 г/т).
4. Депрессоры : ионы кальция и магния.
Реагенты, используемые при флотации
Собиратели:
ксантогенаты (расход 70-200 г/т).

## Slide 320
Кондиционные свинцовые концентраты представленные церусситом и англезитом содер-жат 50-60% свинца при извлечении 80 - 90%.
Цинковые – 38-43% цинка при извлечении 76 - 88%;
медные (карбонатные) – 18-25% меди при извлечении 80-90%.
Notes: Плюмбоярозит PbFe6[(SO4)3], хризоколла (CuSiO3. nH2O) и др. не карбонатные формы минералов не сульфидизируются и теряются в хвостах.

## Slide 321
Схемы простые: основная, кон-трольная операции, две-три пере-чистки концентрата.
Флотационные схемы
Эффективное извлечение полез-ных компонентов из окисленных и смешанных полиметаллических руд возможно при комбинирован-ных схемах.

## Slide 322
Флотация окисленных медных руд
методом Мостовича

## Slide 323
Упорные руды, смешанные с си-ликатами, плохо флотируются и с сульфидизацией. При этом приме-няют комбинированную схему:
CuSO4+Fe=Cu +FeSO4.
1) растворяют окисленные мед-ные минералы в серной кислоте;
2) добавляют тонкоизмельчен-ное губчатое железо для выделе-ния цементной меди:
3) Затем в пульпу добавляют сульфгидрильный коллектор и в слабокислой среде флотируют аэрофлотами, диксантогенидами или их смесями с ксантогенатами.
Notes: 1) растворяют окисленные мед-ные минералы в серной кислоте;
2) добавляют тонкоизмельчен-ное губчатое железо для выделе-ния цементной меди:
3) Затем в пульпу добавляют сульфгидрильный коллектор и в слабокислой среде флотируют аэрофлотами, диксантогенидами или их смесями с ксантогенатами

## Slide 324
Концентраты содержат около 50% меди при извлечении до 85%, в трудных случаях до 60-75%.

## Slide 325
4 группа
Флотация солей щелочно-земельных минералов
и
карбонатов черных металлов

## Slide 326
Сырье для получения вольфрама, фосфора, фтора.
Основные полезные минералы:
  шеелит CaWO4;
  апатит Ca(PO4)3(F,Cl,OH);
  флюорит CaF2;
  барит BaSO4;
  кальцит CaСO3.

## Slide 327
Реагенты, используемые при флотации:
Собиратели:
жирные карбоновые кислоты и их мыла рас-ход 150-1500 г/т (при малом количестве шла-мов и флотации кристаллических минералов – 150-300 г/т).
2. Регуляторы среды – сода (расход 500-800 г/т) при рН=7-9 .
3. Вспениватели: сосновое масло и его заменители (250 – 100 г/т);
4. Депрессоры породы: жидкое стекло (200 г/т) в сочетании с содой, кремнефтористый натрий.

## Slide 328
При селективной флотации под-бор реагентов усложняется вслед-ствии близкой флотационной ак-тивности.
Notes: При селективной флотации подбор реагентов усложняется вследствии близкой флотаци-онной активности.

## Slide 329
Флотация
шеелитовых
руд
Notes: При селективной флотации подбор реагентов усложняется вследствии близкой флотаци-онной активности.

## Slide 330
Шеелитовые руды оцениваются по содержанию в них трехокиси вольфрама.
Чистый шеелит CaWO4 содержит 80,6% WO3.
Промышленные руды - 0,1-0,15% WO3.
Концентраты - 50-60% WO3.

## Slide 331
Часто шеелитовые руды содержат молибден в виде молибденита (иногда и повеллита СаМоО4).
Пустая порода представлена силикатами.

## Slide 332
При обогащении молибдено-вольфрамовых руд молибденит выделяется в голове флотации.
Хвосты молибденовой флотации направляются в шеелитовую сос-тоящую из двух циклов: основного и доводки чернового шеелитового концентрата.
Повеллит извлекается в черновой шеелитовый концентрат.
Notes: При обогащении молибдено-вольфрамовых руд молибденит выделяется в голове флотации.
Хвосты молибденовой флотации направляются в шеелитовую сос-тоящую из двух циклов: основного и доводки чернового шеелитового концентрата

## Slide 333
Флотацию проводят в содовой слабощелочной среде олеиновой кислотой или олеатом натрия. Депрессор породы – жидкое стекло. Расход 200 г/т.
Черновой концентрат загрязнен кальциевыми минералами: каль-цитом, апатитами, флюоритом направляется в цикл доводки.
Notes: Черновой концентрат загрязнен кальциевыми минералами: каль-цитом, апатитами, флюоритом направляется в цикл доводкиФлотацию проводят в содовой слабощелочной среде олеиновой кислотой или олеатом натрия. Депрессор породы – жидкое стек-ло. Расход 200 г/т

## Slide 334
Цикл доводки по методу Петрова

## Slide 335
1. Черновой шеелитовый кон-центрат сгущается до 50-60% твер-дого.
2. Осуществляется пропарка черновых концентратов в 3-4% растворе жидкого стекла при 85-90оС (для депрессии кальциевых минералов).
3. Пульпа разбавляется холод-ной водой в два раза и флотирует-ся двумя-тремя перечистками.
Notes: 1. Черновой шеелитовый концентрат сгущается до 50-60% твердого.
2. Осуществляется пропарка черновых концентратов в 3-4% растворе жидкого стекла при 85-90оС (для депрессии кальциевых минералов).
3. Пульпа разбавляется холодной водой в два раза и флотируется с двумя-тремя перечистками

## Slide 336
Извлечение шеелита в концентрат 80-85%.

## Slide 337
Флотация
апатитовых
руд

## Slide 338
Основные полезные минералы:
  фтор-апатит Ca(PO4)3F;
  хлор-апатит Ca(PO4)3Cl;
  гидроксил-апатит Ca(PO4)3OH.

## Slide 339
Апатиты – сырье для получения удобрений.
Апатитовые руды оцениваются по содержанию в них пятиокиси фосфора.
Высокосортные концентраты содержат 39,4-39,5% P2O5 при извлечении 94-95% и не более 14% класса +0,15 мм.
Содержание P2O5 в рудах – 12-16%.
Notes: Содержание P2O5 в рудах – 12-16%
Высокосортные концентраты содержат 39,4-39,5% P2O5 при извлечении 94-95% и не более 14% класса +0,15 мм.

## Slide 340
Реагенты, используемые при флотации
Собиратели:
олеиновая кислота или ее смесь с торфяной смолой , сырое талловое масло, омыленные кубовые остатки таллового масла, и др. расход 200-220 г/т; при большом количестве шламов – ОП-4 (5-15 г/т).
2. Регуляторы среды: сода, едкий натрий (рН=10,5-11), серная кислота.
3. Депрессоры фосфатов: фосфорная кислота, кремнефтористый натрий, серная кислота, фторсиликат и др.
Notes: Собиратели:
олеиновая кислота или ее смесь с торфяной смолой , сырое талловое масло, омыленные кубовые остатки таллового масла, и др. расход 200-220 г/т; при большом количестве шламов – ОП-4 (5-15 г/т)
Депрессоры фосфатов: фосфорная кислота, кремнефтористый натрий, серная кислота, фторсиликат и др.

## Slide 341
4. Вспениватели: Доуфрос 250, сосновое масло и его заменители (250 – 100 г/т).
5. Депрессоры
- силикатов и карбонатов: жидкое стекло (до 700 г/т) в сочетании с содой, кремнефторис-тый натрий;
- карбонатов и оксидов железа – каустифицированный крахмал.
Notes: Вспениватели: Доуфрос 250, сосновое масло и его заменители (250 – 100 г/т);
4. Депрессоры силикатов и карбонатов: жидкое стекло (до 700 г/т) в сочетании с содой, кремнефтористый натрий
- депрессоры карбонатов и оксидов железа – каустифицированный крахмал

## Slide 342
Практически все руды – комплексные, с получением апатитового, магнетитового, редкометалльного и др. концентратов.
Схемы включают основную, контрольную, 2-3 перечистных операции..
Notes: Практически все руды – комплексные, с получением апатитового, магнетитового, редкометалльного и др. концентратов.

## Slide 343
Перед флотацией руда измельчается до 51-52% - 0, 074 мм, что обеспечивает получение кондиционного по крупности и содержанию Р2О5 концентрата.

## Slide 344
Из хвостов апатитовой флотации после их сгущения проводится магнитная сепарация титаномагне-тита и флотация ряда минералов с получением камерного продукта - нефелинового концентрата.
Нефелин – Na6K2Al8Si9O34.
Notes: Из хвостов апатитовой флотации после их сгущения проводится магнитная сепарация титаномагне-тита и флотация ряда минералов с получением камерного продукта - нефелинового концентрата

## Slide 345
Перед обогащением руду обесшламливают.
Применяется либо
прямая флотация – анионная (жирными кислотами); либо
обратная – катионная (аминами).

## Slide 346
Фосфориты Кара-Тау содержат около 40% СаО и 4% МgО в основ-ном в виде карбонатов. Сначала флотируют карбонаты мылами жирных кислот при депрессии фосфоритов фосфорной кислотой при рН 4,5-5.
Notes: Фосфориты Кара-Тау содержат около 40% СаО и 4% МgО в основ-ном в виде карбонатов. Сначала флотируют карбонаты мылами жирных кислот при депрессии фосфоритов фосфорной кислотой при рН 4,5-5.
Затем хвосты обесшламлива-ют, создают щелочную среду за-грузкой соды и флотируют фосфо-риты жирной кислотой с добавка-ми углеводородов.

## Slide 347
Затем хвосты обесшламлива-ют, создают щелочную среду за-грузкой соды и флотируют фосфо-риты жирной кислотой с добавка-ми углеводородов.
Notes: Фосфориты Кара-Тау содержат около 40% СаО и 4% МgО в основ-ном в виде карбонатов. Сначала флотируют карбонаты мылами жирных кислот при депрессии фосфоритов фосфорной кислотой при рН 4,5-5.
Затем хвосты обесшламлива-ют, создают щелочную среду за-грузкой соды и флотируют фосфо-риты жирной кислотой с добавка-ми углеводородов.

## Slide 348
Флотация
баритовых
руд

## Slide 349
Содержание барита (BaSO4) в баритовых, барито-флюоритовых рудах – от 10 до 75%.
Барит чаще извлекается из хвостов полиметаллических руд после удаления сульфидов тяжелых металлов.
Содержание барита в полиметаллических рудах – от 10 до 40%.

## Slide 350
Легкая обогатимость, если порода представлена кварцем и силикатами (собиратель - жирные кислоты).
Трудная, если кальцитом и доломитом (собиратель - алкилсульфаты).
Notes: Используется в химической промышленности.
Менее качественный, но более крупный в нефтяной как утяжелитель.
Легкая обогатимость, если порода представлена кварцем и силикатами (собиратель - жирные кислоты).
Трудная, если кальцитом и доломитом (собиратель - алкилсульфаты).

## Slide 351
Используется в химической промышленности.
Менее качественный, но более крупный в нефтяной как утяжелитель
Notes: Используется в химической промышленности.
Менее качественный, но более крупный в нефтяной как утяжелитель.
Легкая обогатимость, если порода представлена кварцем и силикатами (собиратель - жирные кислоты).
Трудная, если кальцитом и доломитом (собиратель - алкилсульфаты).

## Slide 352
Жидким стеклом барит депрессируется только при больших загрузках, хуже чем кальцит и доломит.
При малых загрузках жидкое стекло даже активирует барит.

## Slide 353
Требования к баритовым концентратам
Плотность – 4,1-4,3 г/см3, содержание зерен менее 0,01 мм не более 5-7%. Содержание высокосортных концентратов до 95% барита.

## Slide 354
Реагенты, используемые при флотации:
Собиратели:
жирные карбоновые кислоты и их мыла (расход 500-1500 г/т), дитиофосфат или алкилсульфаты (с С16-С20) (100-150 г/т).
2. Регуляторы среды – сода (расход 500-800 г/т) при рН=7-9.
3. Депрессоры породы: жидкое стекло (до 1,5-4 кг/т) совместно с сернистым натрием и сернистым алюминием, если порода представлена карбонатами; жидкое стекло (при малом расходе), если порода представлена силикатами.
Notes: 2. Регуляторы среды – сода (расход 500-800 г/т) при рН=7-9
3. Депрессоры породы: жидкое стекло (до 1,5-4 г/т) совместно с сернистым натрием и сернистым алюминием, если порода представлена карбонатами; жидкое стекло (при малом расходе), если порода представлена силикатами

## Slide 355
4. Депрессоры барита:
- органические реагенты (коллоиды: декстрин, крахмал, таннин, а также лингосульфонаты в сочетании с фтористым натрием, глюкоза) только в сильнощелочных и кислых средах;
ионы кальция, меди, свинца, цинка, железа, алюминия;
жидкое стекло (при больших расходах), в сочетании с хромпиком (при небольших расходах).
5. Активаторы барита: жидкое стекло (при малом расходе), хлористый барий.

## Slide 356
Схемы из хвостов сульфидного цикла: основная, контрольная, 2-3 перечистки.
Затем продукт классифицируют в гидроциклонах. Пески – концент-рат для нефтяной промышленнос-ти, а слив подвергается двум пе-речисткам: с выделением хвостов в первой и концентрата для хими-ческой промышленности во вто-рой.

## Slide 357
5 группа
Флотация
окислов
металлов

## Slide 358
Флотация железных руд

## Slide 359
  магнетит Fe3O4 (72,4% Fe);
  гематит Fe3O4 (70% Fe);
  бурые железняки Fe3O4. nH2O
  (55-69% Fe; n=0,5÷3);
  сидерит FeСO3.
Основные полезные минералы:

## Slide 360
  Сидерит FeСO3 по флотационным свойствам относится к минералам предыдущей группы.

## Slide 361
Содержание железа в железных рудах – от 33 до 39%.
В основном железные руды обогащаются гравитационными и магнитными методами.
Наиболее вредные примеси: фосфор, сера, мышьяк, кремнезем, цинк, медь.

## Slide 362
Флотационные применяются
для обогащения тонковкрап-ленных гематитовых, мартитовых и буро-железняковых руд;
2) для извлечения тонковкраплен-ных слабомагнитных окислов железа: магнетито-гематитовых из хвостов магнитной сепарации;

## Slide 363
3) для доводки бедных концентра-тов и промпродуктов гравитацион-ного обогащения;
4) для выделения концентратов особой чистоты из магнитных и гравитационных концентратов.

## Slide 364
Жирные кислоты чувствительны к жесткой воде (Са+2, Мg+2), поэтому при флотации добавляют эмульгаторы типа ОП или используют как дополнительный собиратель – алкилсульфонат.

## Slide 365
Гидроксильные ионы – сильные депрессоры железных руд, т. к. способны вытеснять оксигидрильные коллекторы с образованием Fe(OH)2 – труднорастворимого соединения.

## Slide 366
Известны три способа флотации железных руд: прямая анионная,
обратная анионная, обратная катионная.

## Slide 367
Прямая анионная флотация
Жирными кислотами (расход 200-1000 г/т) флотируются окислы железа при рН=6-7, в присутствии соды рН=10. В перечистных опе-рациях рН=5,5-6 (подкисление сер-ной кислотой). Депрессор пустой породы – жидкое стекло до 1 кг/т.
Недостаток метода – малоэффек-тивен при жесткой воде.
Notes: Схемы прямой флотации: основная, контрольная, 3-4 перечистки. Жирными кислотами (расход 200-1000 г/т) флотируются окислы железа при рН=6-7, в присутствии соды рН=10. В перечистных опе-рациях рН=5,5-6 (подкисление сер-ной кислотой). Депрессор пустой породы – жидкое стекло до 1 кг/т

## Slide 368
Обратная анионная флотация
Флотируют кварц оксигидриль-ным коллектором (жирными кис-лотами: расход 300-1000 г/т) Де-прессируют окислы железа загруз-кой извести или едкого натра при рН=11,4-11,7; добавкой крахмала или КМЦ.
Notes: Флотируют кварц оксигидриль-ным коллектором (жирными кис-лотами: расход 300-1000 г/т) Де-прессируют окислы железа загруз-кой извести или едкого натра при рН=11,4-11,7; добавкой крахмала или КМЦ. Этот метод лучше использовать при жесткой воде, т. к. она спо-собствует депрессии окислов же-леза

## Slide 369
Этот метод лучше использовать при жесткой воде, т. к. она спо-собствует депрессии окислов же-леза.
Notes: Флотируют кварц оксигидриль-ным коллектором (жирными кис-лотами: расход 300-1000 г/т) Де-прессируют окислы железа загруз-кой извести или едкого натра при рН=11,4-11,7; добавкой крахмала или КМЦ. Этот метод лучше использовать при жесткой воде, т. к. она спо-собствует депрессии окислов же-леза

## Slide 370
Флотируют кварц аминами или их солянокислыми и уксуснокис-лыми солями при рН=7,5-9. Окислы железа депрессируют КМЦ, крахмалом или крахмалсо-держащими отходами (сульфид-целлюлозным щелоком, натураль-ными и искусственными дубите-лями) и др. депрессорами.
Обратная катионная флотация

## Slide 371
Схемы
прямой флотации: основная, контрольная,
3-4 перечистки;
обратной флотации:
основная, контрольная,
2-3 перечистки.

## Slide 372
Реагенты, используемые при флотации
Собиратели:
оксигидрильные: жирные и нафтеновые кислоты с добавками углеводородов, оксикислоты, например, талловое масло с добавками высокомолекулярных жирных кислот, алкилсульфонаты;
катионные: амины.
2. Регуляторы среды: сода, серная кислота.
3. Депрессоры
железных минералов: КМЦ, крахмал или его заменители, известь или едкий натр при рН=10, жидкое стекло в отсутствии соды;
породы: жидкое стекло (до 1 кг/т).